Приложение №3 Спецификация и требования к оборудованию

| 1. Дизайн, основные параметры и характеристики оборудования |
| --- |
| 1.1 Патрубок для обсадных труб 245 мм, Ниппель х Ниппель, 200-9000 мм |
| Тип патрубка | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 245 |
| Условный проход, мм | 228 |
| Длина, мм | 200-9000 |
| Группа прочности | К55 согласно ГОСТ 31446-2017 |
| Резьбовое соединение | ОТТМ ГОСТ 33758-2021 |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017; ГОСТ 34057-2017 |
| 1.2 Патрубок для обсадных труб 178 мм, Муфта х Ниппель, 200-9000 мм |
| Тип переводника | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 178 |
| Условный проход, мм | 159 |
| Длина, мм | 200-9000 |
| Группа прочности | L(N)80 согласно ГОСТ 31446 |
| Резьбовое соединение | БТС ГОСТ 34057-2017 |
| Муфтовое соединение (группа прочности, диаметр) | N80, 200.03 мм |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017; ГОСТ 34057-2017 |
| 1.3 Патрубок для обсадных труб 178 мм, Ниппель х Ниппель, 200-9000 мм |
| Тип переводника | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 178 |
| Условный проход, мм | 159 |
| Длина, мм | 200-900 |
| Группа прочности | L(N)80 согласно ГОСТ 31446 |
| Резьбовое соединение | БТС ГОСТ 34057-2017 |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017; ГОСТ 34057-2017 |
| 1.4 Патрубок для обсадных труб 114 мм, Муфта х Ниппель, 200-9000 мм |
| Тип переводника | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 114,3 |
| Условный проход, мм | 99,5 |
| Длина, мм | 200-9000 |
| Группа прочности | P110 согласно ГОСТ 31446 |
| Резьбовое соединение | БТС ГОСТ 34057-2017 |
| Муфтовое соединение (группа прочности, диаметр) | P110, 127 мм |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017; ГОСТ 34057-2017 |
| 1.5 Патрубок НКТ-114 мм, Муфта х Ниппель, 500-2000 мм |
| Тип патрубка | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 114,3 (127) |
| Условный проход, мм | Не менее 99,0 |
| Длина, мм | 500-2000 |
| Резьбовое соединение | NU ГОСТ 34057-2017 |
| Группа прочности | L(N)80, P110 согласно ГОСТ 31446 |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017, ГОСТ 34057-2017 |
| 1.6 Патрубок НКТ-89 мм, Муфта х Ниппель, 500-3000 мм |
| Тип патрубка | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 89 (108) |
| Условный проход, мм | Не менее 74,0 |
| Длина, мм | 500-3000 |
| Резьбовое соединение | NU ГОСТ 34057-2017 |
| Группа прочности | L(N)80, P110 согласно ГОСТ 31446 |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017, ГОСТ 34057-2017 |
| 1.7 Патрубок НКТ-73 мм, Муфта х Ниппель, 1000-2000 мм |
| Тип патрубка | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 73 (89) |
| Условный проход, мм | Не менее 62,0 |
| Длина, мм | 1000-2000 |
| Резьбовое соединение | NU ГОСТ 34057-2017 |
| Группа прочности | L(N)80, R95 согласно ГОСТ 31446 |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017, ГОСТ 34057-2017 |
| 1.8 Патрубок НКТ-60 мм, Муфта х Ниппель, 1000-2000 мм |
| Тип патрубка | технологический |
| Макс. Внешний диаметр, мм | 60.3 (73) |
| Условный проход, мм | Не менее 50,0 |
| Длина, мм | 1000-2000 |
| Резьбовое соединение | NU ГОСТ 34057-2017 |
| Группа прочности | L(N)80, R95 согласно ГОСТ 31446 |
| Изготовление в соответствии с | ГОСТ 31446-2017, ГОСТ 34057-2017 |
| 2. Общие требования к материалам и оборудованию |
| Требования к материалу | по ГОСТ 31446-2017 п. 7 (приложения С.4-5; С.7-8; приложение Е). |
| Резьбовое соединение | по ГОСТ 34057-2017 и ГОСТ 633-80. Правое направление резьбы. Резьба должна быть гладкой, без забоин, рванин, заусенцев и других дефектов. На расстоянии от торца трубы менее L-7.5 мм для резьбы с шагом 2.540 мм и менее L-10 мм для резьбы с шагом 3.175 не допускается витки с черновинами. Контроль натяга резьбы труб и муфт для резьбовых соединений NU и EU проводят резьбовыми калибрами-кольцами и калибрами-пробками по ГОСТ 10654. |
| Входной контроль и испытания | Приемка и испытания согласно ГОСТ 23979 (п.8,9). Переводники проходят ВИК, неразрушающий дефектоскопический контроль для выявления дефектов наружной и внутренней поверхностей, включая поверхности резьбовых соединений. Испытания: резьбового соединения по ГОСТ34057-2017 (п.5), испытания химических и механических свойств материалов, а также контроль геометрических размеров по ГОСТ 23979-2018 (п. 9). Статические испытания на ударный изгиб по ГОСТ 31446-2017 приложение А.7. Гидростатические испытания и контроль размеров по ГОСТ 31446-2017 п. 10.12-13. |
| Маркировка должна соответствовать требованиям | Проточен маркировочный поясок. Маркировка по ГОСТ 23979-2018 (п. 6.11). |
| Консервация и хранение | Все резьбы должны быть покрыты резьбовой уплотнительной смазкой (РУСМА-1 или аналог) либо консервационной смазкой. На поверхности оборудования должно быть нанесено временное консервационное покрытие для защиты от коррозии на период транспортирования и хранения. Покрытие должно быть по возможности гладким, плотным, с минимумом наплывов. Оно должно быть рассчитано на защиту изделия в течение не менее 3 мес. Установлены защитные элементы (внутренние и наружные соответствующие ГОСТ 31446-2017 12.2) на резьбовые элементы. |
| Упаковка согласно | ГОСТ 23979-2018 |
| Дополнительные требования к упаковке и таре | Дополнительная транспортировочная тара (30-50 единиц продукции), исключающая попадание осадков при транспортировке. Указание массы тары для ПРР. Укладка оборудования в тару, исключающая повреждение оборудования при транспортировке. |
| Транспортировка | Транспортирование и хранение переводников осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 10692. Хранение переводников должно соответствовать группе условий хранения ОЖ2 по ГОСТ 15150. |
| Требования к документации | Согласно ГОСТ 31446-2017 п.13 |
| Гарантии изготовителя | Изготовитель гарантирует соответствие переводников требованиям ГОСТ 23979-2018, ГОСТ 31446-2017 и конструкторской документации производителя. |